不定型耐火物材質特性表

| 製品名稱 Product Name | 最高使用溫度 Temp. Limit(℃) | 施工所要用量 Application Weight (t/m3) | 材質 Quality | 特性及用途 Properties & Uses |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 塑性火泥 Plaslite | 1600 | 2.10 | Chamotte | 是最被普遍使用的標準Chamotte質塑性火泥，適用於構造各種鍋爐、加熱爐、船舶鍋爐等的爐壁、爐床、爐頂及combustion chamber 異型物部分等。 |
| 鑄性火泥 Caslite | 1600 | 2.1 | Chamotte | 適用於構造各種窯業爐火度酷烈的地方，如燃燒室、爐頂、爐床、水牆、火門等。 |
| 鑄性火泥 Caslite | 1400 | 1.9 |  |  |
| 隔熱鑄性火泥 Insu-Caslite | 1200 | 1.25 | Chamotte perlite or Vermiculite | 具備優秀強度性與耐磨性， 適用於各種爐壁、煙囪、煙道及熱導管陪襯用。 可耐熱至1200℃，熱傳導小，具優秀隔熱性，適用於塗抹爐壁做各種窯爐襯材隔熱之用，是具優秀強度性的一種。 |
| 隔熱鑄性火泥 Insu-Caslite | 1200 | 1.40 |  |  |